| UV单体UV Monomer |
| --- |
| 产品型号 Product Code | 产品名称 Chemical composition | 官能度 Functionality | 色数 Color | 粘度 Viscosity | 酸价 Acid Value | 比重 Specific Gravity | 含水率 Water content |
| PJ98001 | PET3A | 3 | ≤1# | (400-800) mPa.s/25℃ | ≤1mgKOH/g | 1.09-1.12 | ≤0.1% |
| PJ98001-2 | 无苯PET3A PET3A(Benzene Free) | 3 | ≤1# | (500-900) mPa.s/25℃ | ≤1mgKOH/g | 1.09-1.12 | ≤0.1% |
| PJ98002 | 多元醇丙烯酸酯 Multi-Functionalty Monomer | 4 | ≤1# | (2500-5000) mPa.s/25℃ | ≤15mgKOH/g | —- | ≤0.2% |
| PJ98003 | TMPTA | 3 | ≤1# | (70-110) mPa.s/25℃ | ≤1mgKOH/g | 1.09-1.12 | ≤0.2% |
| PJ98006 | HDDA | 2 | ≤1# | — | ≤1mgKOH/g | 1.01-1.03 | ≤0.2% |